RELATÓRIO TÉCNICO nº X/2022/DSCI	Florianópolis, X de abril de 2022.

1 INTRODUÇÃO

Descrever a introdução, exemplo:

O óxido de cálcio (CaO) também conhecido como cal ou cal viva ou cal virgem, é um sólido branco ou branco acinzentado produzido pela decomposição térmica do carbonato de cálcio liberando o gás dióxido de carbono:

CaCO3 (a) → CaO (s) + CO2 (g)	(1)

Uma das principais aplicações do CaO é na obtenção de cal hidratada Ca(OH)2, utilizada na construção civil. Ao adicionar água, tem-se uma reação de hidratação formando a cal hidratada que é utilizada nas argamassas para alvenaria. Essa reação é exotérmica, ou seja, libera calor (15,3 Kcal/mol), por isso vemos um vapor saindo quando o cimento é molhado. O seu processo de endurecimento ocorre em função da absorção de gás carbônico do ar, que transforma a cal hidratada em carbonato de cálcio1.

CaO (s) + H2O (l) → Ca(OH)2 (aq)	(2)

No que tange ao armazenamento, o CaO quando exposto à atmosfera (em temperatura ambiente), o CaO absorverá espontaneamente o dióxido de carbono do ar, revertendo a reação da Equação 1. Da mesma forma, absorverá água do ambiente (umidade do ar), convertendo-se em hidróxido de cálcio e liberando calor no processo2, conforme Equação 2.

2 OBJETIVO

Descrever o objetivo.
A energia produzida na reação de hidratação de cal seria suficiente para iniciar um incêndio em materiais próximos? Para auxiliar neste questionamento, esse relatório visa quantificar em um ensaio laboratorial qual é a máxima temperatura da reação prevista na Equação 2.

3 METODOLOGIA

Descrever a metodologia utilizada, exemplo:

3.1 Instrumentação

Utilizou-se um pHmetro modelo pH 140 da Simpla. Um calorímetro diferencial de varredura - DSC modelo Sirius 3500 da empresa NETZSCH. Um espectrômetro de FTIR modelo Spectrum Two da PerkinElmer. Uma balança analítica para medição das massas analisadas modelo Secura 225D da Sartorius. Um termopar da Grefortec para leituras de até 900oC.

3.2 Materiais e reagentes

Utilizou-se uma cal comercial de 500 g (Figura 1). Para as adições de água uma micropipeta de 1000 µL marca Kasvi foi utilizada.

Figura 1 - Amostra de cal virgem utilizada nos ensaios.
Fonte: Do autor.

3.3 Métodos

Descrever a metodologia utilizada. Exemplo:
A metodologia utilizada foi a seguinte:

a) Em um primeiro momento, utilizou-se um béquer de 100 mL e foram adicionadas 30 gramas de cal virgem. Com auxílio do sensor de temperatura do phmetro mediram-se as variações de temperatura. Utilizou-se uma micropipeta para inserir 1 mL a cada 5 segundos aproximadamente.
b) Em um segundo momento, utilizou-se uma caneca de cerâmica e foram adicionadas 80 gramas. A taxa de inserção de água seguiu o mesmo que o item “i”. O termopar utilizado foi do forno de combustão.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Descrever os resultados e discussões, exemplo:

4.1 Ensaio com o sensor de temperatura do phmetro

Inicialmente realizaram-se ensaios com um béquer de vidro comum e um copo plástico de 200 mL de poliestireno. Ambos ensaios com 30 gramas. No primeiro ensaio, utilizando-se o béquer de vidro, a temperatura obtida com a hidratação da cal foi de 93,1 ºC. Ocorreu a quebra da vidraria em sua base (Figura 2).

Figura 2 - Vidraria quebrada após chegar a uma temperatura acima de 90 ºC.
Fonte: Do autor.

A Figura 3 traz a leitura de temperatura e pH realizadas com o phmetro. O valor de pH em 7,77 está ligeiramente acima da neutralidade (7.00), o que indica que o sensor provavelmente não estava mergulhado na solução aquosa de hidróxido de cálcio resultante, pois o pH esperado para essa solução é de XXX. Com esta análise, infere-se que fora medido a temperatura de nas vizinhanças da cal hidratada, não na zona de reação.

Figura 3 - Temperatura máxima obtida pela leitura do sensor do phmetro no ensaio 1: 93,1 ºC.
Fonte: Do autor.

O mesmo ensaio foi realizado com um copo plástico de poliestireno (PS), comercialmente disponível, nos mesmos moldes do ensaio anterior. O motivo dessa mudança era averiguar a perda de calor da reação de hidratação com as vizinhanças quando comparada ao vidro.

Notou-se que a uma temperatura próxima de 82 ºC o material plástico começou a se deformar e próximo de 90 ºC o plástico se rompeu. A temperatura de fusão do PS é 220 ºC, entretanto a temperatura de deflexão térmica está na faixa de 71-98 ºC (temperatura na qual um material apresenta um decréscimo de suas propriedades mecânicas)3,4. A temperatura máxima obtida utilizando o copo plástico foi de 99,5 ºC.

Figura 4 - À esquerda, início da deformação do PS próximo de 82 ºC. À direita, rompimento do copo plástico de PS próximo de 90 ºC.
Fonte: Do autor.

4.2 Ensaio com leitura da temperatura com termopar

Foi observado nos ensaios anteriores que a temperatura de hidratação poderia ser superior aos 100 ºC. Logo, utilizou-se um termopar tipo K, capaz de medir temperatura até 900 ºC. Neste ensaio, realizado em duplicata, foi utilizado uma caneca esmaltada comum (Figura 5), por possuir possui maior estabilidade térmica, e a massa de cal aplicada foi de 80 gramas.

Figura 5 - Ensaios realizados utilizando-se o termopar e material cerâmico.
Fonte: Do autor.

A adição de água continuou na mesma metodologia aplicada em ensaios anteriores. A temperatura máxima obtida foi de 193 ºC (Figura 6) no primeiro ensaio e de 194 ºC.

Figura 6 - Temperatura máxima obtida na primeira replicata.
Fonte: Do autor.

Foram realizados ensaios da amostra de cal virgem comercial no calorímetro diferencial de varredura e espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier. A análise térmica do DSC está representada na Figura 7 abaixo.

Figura 7 - Análise térmica do DSC.
Fonte: Do autor - software Proteus Thermal Analysis 8.02.

O óxido de cálcio possui um ponto de fusão de 2.572 ºC. O DSC do laboratório realiza ensaios até 600 ºC. Observou-se dois eventos endotérmicos a 400 ºC e 520 ºC. O segundo pico se refere à decomposição do hidróxido de cálcio e a presença deste indica que a amostra não possui grau de pureza elevado.

A Figura 8 demonstra o resultado obtido pelo FTIR.

Figura 8 - Análise do FTIR.
Fonte: Do autor - software PerkinElmer Spectrum IR.

Os picos aguardados e que foram obtidos são: i) 3641 cm-1 ʋ(O-H); ii) 548 cm-1 ʋ(Ca-O). Os resultados do FTIR estão de acordo com o que se encontra na literatura5

5 CONCLUSÃO

Descrever a conclusão. Exemplo: Após os ensaios realizados verificou-se ser plausível a possibilidade de aquecimento de materiais combustíveis que estejam em contato com o pó de óxido de cálcio e este é posteriormente hidratado. É reportado na literatura6 que a hidratação da cal virgem, a pressão atmosférica, pode alcançar valores próximos de 520 ºC.

6 TRABALHOS FUTUROS E DIFICULDADE ENCONTRADAS

Descrever sugestões de trabalhos futuros e dificuldades encontradas. Exemplo:
Para obter valores de temperatura elevados como os previstos pela literatura, é necessário refazer os experimentos com maior controle das variáveis envolvidas: massa de cal, espessura do recobrimento do pó, e fluxo de água. Com relação ao controle da parcela de calor perdida, deve ser feita a aferição do calor específico, condutividade térmica e temperatura das superfícies em contato com o material em reação.

Das dificuldades encontradas pelo Centro de Pesquisa, destaca-se a ausência de um sistema de aquisição e tratamento de dados, o que permitiria gerar gráficos de temperatura em relação ao tempo da reação de hidratação. Acessórios simples como cadinhos de porcelana também estavam ausentes para realização de ensaios a altas temperaturas, tendo sido improvisados com uma caneca comum. O reagente comercial também não estava disponível, tendo sido adquirido por recursos próprios dos integrantes do Centro de Pesquisa, pois é uma aquisição pontual, que não vale a pena adquirir com antecedência pois é um bem pouco durável e de demanda não prevista. Não foi possível obter junto aos Quartéis de Bombeiros da Grande Florianópolis. Por fim, uma mufla que atinja temperatura acima de 1000 oC é interessante para análises similares com compostos inorgânicos.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Citar as Referências:
1 Ferreira, V. R. Óxido de cálcio. Disponível em https://www.infoescola.com/quimica/oxido-de-calcio. Acesso em 09 abr 2022 as 15h20.

2 Hanusa, T. P. Compounds. Britannica. 2022. Disponível em https://www.britannica.com/science/calcium/Compounds. Acesso em 09 abr 2022 as 15h05.

3 Poliestireno. Disponível em https://www.tudosobreplasticos.com/materiais/poliestireno.asp Acesso em 11 abr 2022 às 14h00.

4 Harper, C. A.; Petrie, E. M. Plastics Materials and Process: A Concise Encyclopedia. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2003.

5 Tangboriboon, N.; Phudkrachang, P.; Mulsow, L.; Kunchornsup, W. Sirivat, A. Removal of water extractable proteins from concentrated natural rubber latex by eggshells. Journal of Elastomers & Plastics, v. 45(3), p. 253-269, 2013.

6 Rasmussena, R. L.; Morse, J. G.; Morseb, K. W. Calcium Oxide. Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition), 2003.

7 Aragão, M. Materiais de construção II. Aglomerantes – a cal. Disponível em http://www.ime.eb.br/~moniz/matconst2/cal.pdf. Acesso em 11 abr 2022 às 17h30.

É o Relatório.

Cap BM NOME COMPLETO / Chefe do Centro de Pesquisa/DSCI (assinado digitalmente)	Sd BM NOME COMPLETO / Auxiliar do Centro de Pesquisa/DSCI (assinado digitalmente)